Declaratie de conformitate

Distribuitor : ROMPROFIX SRL

Str.Romul Ladea,nr.5

Resita – CS

0359/453700 office@romprofix.ro

Acest document confirma ca produsele din lista de mai jos au fost testate in conditii de  laborator si se incadreaza in parametrii tehnici indicati in tabel

| cod | denumire | extensie relativa | forta de rupere [daN] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | daN=decaneutron(10xNeutron) |
| 60811 | franghie de iuta fi =10 mm, lungime 10 m |  | 305 |
| 60812 | franghie de iuta fi =10 mm, lungime 20 m |  | 305 |
| 60821 | franghie de iuta fi =12 mm, lungime 10 m |  | 368 |
| 60822 | franghie de iuta fi =12 mm, lungime 20 m |  | 368 |
| 60831 | franghie de iuta fi =14 mm, lungime 10 m |  | 515 |
| 60832 | franghie de iuta fi =14 mm, lungime 20 m |  | 515 |
| 60842 | franghie de iuta fi =16 mm, lungime 20 m |  | 615 |
| 60843 | franghie de iuta fi =16 mm, lungime 30 m |  | 615 |
| 60862 | franghie de iuta fi =20 mm, lungime 20 m |  | 870 |
| 60903 | rola franghie polipropilena fi =3mm, lungime 600 m | 24.3 | 160.5 |
| 60904 | rola franghie polipropilena fi =4mm, lungime 400 m | 23.9 | 245.6 |
| 60905 | rola franghie polipropilena fi =5mm, lungime 300 m | 25.1 | 354.2 |
| 60906 | rola franghie polipropilena fi =6mm, lungime 300 m | 26.5 | 435.5 |
| 60908 | rola franghie polipropilena fi =8mm, lungime 300 m | 25.6 | 820.6 |
| 60910 | rola franghie polipropilena fi =10mm, lungime 200 m | 24.6 | 1250 |
| 60912 | rola franghie polipropilena fi =12mm, lungime 150 m | 25.3 | 1430.6 |
| 60914 | rola franghie polipropilena fi =14mm, lungime 100 m | 27.9 | 1750.5 |
| 60916 | rola franghie polipropilena fi =16mm, lungime 80 m | 27.9 | 2045.5 |
| 60918 | rola franghie polipropilena fi =18mm, lungime 60 m | 25.6 | 2950.5 |
| 60920 | rola franghie polipropilena fi =20mm, lungime 50 m | 26.8 | 3350 |

Testul de toleranta a fost masurat cu un instrument certificat de tip TIRA TEST 2300 pe un domeniu cuprins intre 0-25000N la compania :

ENERGOKON

Str.Fabricilor,nr.2

41-800 Zabrze

POLONIA

SC ROMPROFIX SRL                                                                          Director vanzari

Ovidiu Sur